耐破强度测试仪的使用方法

耐破强度测试仪主要用于测量纸张、纸板等材料的抗破裂能力，操作步骤需严格遵循标准流程，以确保测试精度和安全性‌。以下是简明使用方法：

一、前期准备工作

‌1、连接设备‌：先接通气源(如压缩气管)，确保气压表指针稳定在额定范围(通常为3-4公斤或一半表盘位置)，再接通电源并开机‌。

‌2、仪器设置‌：

选择测试单位(如千帕、公斤力或磅)，通过菜单调整参数(如样品克重、层数)‌。

检查液压油(如硅油或甘油混合液)是否充足，胶膜是否完好无损‌。

‌3、样品处理‌：选取平整无破损的试样(尺寸大于夹盘面积)，在标准环境(温度23±1°C、湿度50±2%)下调节至少24小时‌。

二、核心测试步骤

‌1、放置样品‌：将试样平铺在上下压盘之间，确保夹持力足够(不低于690 kPa)，避免试样滑动或胶膜异常凸起‌。

‌2、启动测试‌：

按“清零”键复位显示器，再点击“开始测试”按钮‌。

仪器以恒定速率加压(如每分钟95 ml或175 ml送油速度)，直至试样破裂自动记录峰值压力‌。

‌3、重复测试‌：同一试样需正反面各测试3-5次，取算术平均值作为最终结果，剔除异常数据‌。

‌4、查看与打印‌：通过菜单查看测试数据(如峰值、平均值)，按“打印”键输出报告，并粘贴至样品记录‌。

三、注意事项

‌1、安全操作‌：测试时远离压盘区域，避免夹手风险‌。

‌2、校准维护‌：定期用校准片校验仪器精度(如铝箔片)，胶膜阻力超标时及时更换‌。

‌3、环境控制‌：全程在标准温湿度下进行，否则数据可能失真‌。

‌4、数据合规‌：依据GB/T 6545或GB/T 1539等标准判定结果是否合格‌。

正确操作可确保材料在运输或使用中的抗破裂性能评估准确‌。